编号：SHSSXZ0259-2026

上海市产品质量监督抽查实施细则

成年人服装产品

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽取检验样品或备用样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 （件/条/套） | 检验样品数量 （件/条/套） | 备样数量 （件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 休闲服装（含休闲服、运动服、针织内衣、西服大衣等） | 2 | 1 | 1 |
| 功能性服装（含冲锋衣、防晒服等） | 3 | 2 | 1 |
| 羊绒针织服装（含羊绒针织品、毛针织品、低含毛混纺及仿毛针织品等） | 2 | 1 | 1 |
| 羽绒服装 | 2 | 1 | 1 |
| 皮革服装 | 2 | 1 | 1 |
| 注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |

2 检验项目和依据

表2 休闲服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 10 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2008 GB/T 8427-2019 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 11 | 耐光、汗复合色牢度（碱性） | GB/T 14576-2009 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 12 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 2910.22-2009 GB/T 2910.101-2009 GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 30003-2009等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
| 13 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |

表3 功能性服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 9 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
| 10 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 11 | 表面抗湿性（洗后） - | GB/T 4745-2012 GB/T 8629-2017 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 12 | 静水压（洗后） - | GB/T 4744-2013 GB/T 8629-2017 FZ/T 01004-2008 FZ/T 01034-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 13 | 透湿率（洗后） - | GB/T 12704.2-2009 方法B GB/T 8629-2017 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 14 | 全氟辛烷磺酰基化合物（PFOS） | GB/T 31126-2014 | / | 明示质量要求 |
| 15 | 全氟辛酸（PFOA） | GB/T 31126-2014 | / | 明示质量要求 |
| 16 | 透气率 | GB/T 5453-1997 | / | 明示质量要求 |
| 17 | 防紫外 | GB/T 18830-2009 GB/T 8629-2017 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 18 | 接触凉感 | GB/T 35263-2017 | / | 明示质量要求 |

表4 羊绒针织服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 9 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 10 | 耐干洗色牢度 | GB/T 5711-2015 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427-2019 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 12 | 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO) | GB/T 23322-2018 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 13 | 起球 | GB/T 4802.3-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 14 | 二氯甲烷可溶性物质 | FZ/T 20018-2010 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 15 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.18-2009 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 GB/T 16988-2013 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
| 16 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |

表5 羽绒服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921-2008 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |
| 10 | 绒子含量 | GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 | / | 明示质量要求 |
| 11 | 绒丝+羽丝 | GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 | / | 明示质量要求 |
| 12 | 充绒量 | GB/T 14272-2021 | / | 明示质量要求 |
| 13 | 鹅毛绒含量 | GB/T 14272-2021 GB/T 10288-2016 | / | 明示质量要求 |
| 14 | 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO) | GB/T 14272-2021 GB/T 23322-2018 | / | 明示质量要求 |
| 15 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.5-2009 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012 FZ/T 30003-2009等 | / | GB/T 29862-2013 明示质量要求 |
| 16 | 产品使用说明 | GB/T 5296.4-2012 明示执行标准 | / | 明示质量要求 |

表6 皮革服装产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织品 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 2 |  | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 | GB 18401-2010/5.1 | 明示质量要求 |
| 3 |  | pH值 | GB/T 7573-2009 | / | 明示质量要求 |
| 4 |  | 摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | / | 明示质量要求 |
| 5 |  | 纤维成分允许偏差 | FZ/T 01057.1-2007 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.1-2009 GB/T 2910.2-2009 GB/T 2910.3-2009 GB/T 2910.4-2022 GB/T 2910.6-2009 GB/T 2910.7-2009 GB/T 2910.8-2009 GB/T 2910.11-2009 GB/T 2910.12-2023 GB/T 2910.20-2009 GB/T 38015-2019 FZ/T 01026-2017 FZ/T 01101-2008 FZ/T 01112-2012等 | / | 明示质量要求 |
| 6 | 皮革 | 撕裂力 | QB/T 1615-2018/ B.3.2 QB/T 2711-2005 | / | 明示质量要求 |
| 7 |  | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018/ B.3.3 GB/T 22889-2021 GB/T 40920-2021 | / | 明示质量要求 |
| 8 |  | pH | QB/T 2724-2018 | / | 明示质量要求 |
| 9 |  | 稀释差 | QB/T 2724-2018 | / | 明示质量要求 |
| 10 |  | 游离甲醛 | GB/T 19941.1-2019 | GB 20400-2006/5 | 明示质量要求 |
| 11 |  | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 19942-2019 | GB 20400-2006/5 | 明示质量要求 |
| 12 | 毛皮 | 摩擦色牢度 | QB/T 1615-2018/B.3.14 QB/T 2790-2006 | / | 明示质量要求 |
| 13 |  | pH | QB/T 1277-2012 | / | 明示质量要求 |
| 14 |  | 稀释差 | QB/T 1277-2012 | / | 明示质量要求 |
| 15 |  | 游离甲醛 | GB/T 19941.1-2019 | GB 20400-2006/5 | 明示质量要求 |
| 16 |  | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 19942-2019 | GB 20400-2006/5 | 明示质量要求 |
| 17 |  | 毛皮领子耐汗色牢度 | QB/T 2924-2021 | / | 明示质量要求 |

3 检验结果判定

3.1 判定规则

3.1.1 若被抽查产品明示质量状况高于本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.2 若被抽查产品明示质量状况缺少、低于或包含本细则中检验项目对应的强制性质量要求时，按照强制性质量要求判定。

3.1.3若被抽查产品明示质量状况低于或包含本细则中检验项目对应的推荐性质量要求时，按照被抽查产品明示的质量要求判定。

3.1.4 若被抽查产品明示质量状况缺少本细则中检验项目对应的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.2 结果判定

3.2.1 参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合对应的质量要求，判定为被抽查产品不合格。

3.2.2 若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。